96.07.20北市捷品字第09631767000號頒行

98.06.25北市捷品字第09830931600號修訂1版頒行

99.12.29北市捷品字第09933407100號修訂2版頒行

101.03.22北市捷品字第10130821800號修訂3版頒行

臺北市政府捷運工程局

捷運工程供料廠商品質管理方案

材料試驗不符合項目扣點表

材料別	不符合項目	每項目扣點
鋼筋	外觀尺寸(單位重、節高、節距、間隙寬度)、化性分析	1點

彎曲試驗	2點

降伏點(強度)、抗拉強度	2(3)點(註1)

輻射量	6點
混凝土	粗粒料篩分析、細粒料篩分析及相關材料(如拌和水、化學摻劑)	1點(註2)

混凝土溫度	2點

混凝土強度(28天或90天)	3(6)點(註3)

粗粒料水溶性氯離子含量、細粒料水溶性氯離子含量、新鮮混凝土水溶性氯離子含量	6點
鋼筋續接器	每一試樣測試結果	2點
止水帶、防水膜、止水條等防水材料	每一試樣測試結果	2點
壁磚、地磚、花崗石、舖面磚、連鎖磚、空心磚等材料	每一試樣測試結果	2點
不銹鋼、鋁板、琺瑯板、天花板、防火門、防火捲門等金屬板材料	機械性質、化性分析、塗裝厚度	2點

外觀尺寸等其他測試結果	1點
水電環控管材、電纜托架類材料	每一試樣測試結果	2點
回填料及底層碎石級配料	每一試樣測試結果	1點
環片及附屬材料(灌漿管、內牙套管、弧形螺栓或直螺栓、鑄鐵件、環氧樹脂漆等)	每一試樣測試結果(環片性能測試：內牙套管拉拔、單體彎曲、單體推力、接合彎曲)	3點

每一試樣測試結果(除上述項目)	2點
瀝青混凝土	粒料篩分析	1點

每一試樣測試結果(除上述項目)	2點
鋼構及鋼板、螺栓、油漆等附屬材料	鋼結構焊接(道)檢驗	2點

每一試樣測試結果(除上述項目)	2點
其他類材料	每一試樣測試結果	1點

註1.鋼筋降伏點(強度)、抗拉強度同時不符合者，扣點為3點。

2.粗、細粒料篩分析項目，包括小於200號篩粒料含量之分析。

3.混凝土強度不符合，若為契約施工技術規範之「不合格標準」時，扣點為6點；若為「有條件接受」時，扣點為3點。