材料試驗不符合項目扣點表(註1)

材料別	不符合項目	每項目扣點
鋼筋	單位重、節高、節距、間隙、彎曲試驗、化性分析	1點

降伏強度、抗拉強度	2點(3點)(註2)

輻射量	6點
混凝土	粗骨材篩分析、細骨材篩分析(註3) 、混凝土坍度、混凝土溫度，及相關材料（如拌合水、化學摻劑）	1點

混凝土7 天強度	2點

混凝土強度(28天	3點(6點)(註4)

粗骨材氯含量、細骨材氯含量、新鮮混凝土氯含量	6點
鋼筋續接器(註5)	每一試樣測試結果計	2點
止水帶、防水膜、止水條等止水、防水材料(註5)	每一試樣測試結果計	2點
壁磚、地磚、花崗石、舖面磚、連鎖磚、空心磚等石材料類(註5)及附屬材料	抗壓強度	3點

吸水率、外觀尺寸非關材料強度	2點
不銹鋼、鋁板、琺瑯板、天花板等金屬板材類及附屬材料	每一試樣測試結果計	1點
水電環控管材、電纜托架類材料（如保溫棉、風管、鐵皮等）	每一試樣測試結果計	2點
回填料及底層碎石級配料	每一試樣測試結果計	1點
環片外觀及附屬材料	每一試樣測試結果計(環片性能測試：內牙套管拉拔、單體彎曲、單體推力、接合彎曲)	3點

每一試樣測試結果計（除上述項目）	2點

材料別	不符合項目	每項目扣點
瀝青AC	每一試樣測試結果計(含油量)	3點

每一試樣測試結果計(除含油量)	2點
鋼構	鋼結構焊接(道)檢驗	3點
其他類材料	每一試樣測試結果計	2點

註1：本表材料別、不符合項目、每項目扣點，將視實際執行之情形，依需要另行簽准變更之。

2：同一支鋼筋降伏強度及抗拉強度同時不合格者，扣點為3點。

3：粗、細骨材篩分析項目，包括小於200號篩細粒料含量之分析。

4：混凝土28天強度，若為施工技術規範（新版第03054章3.3.2節，舊版03301章3.11章節）之「不合格標準」時，扣點為6點；若為「有條件接受」時，扣點為3點。

5：九十二年八月函頒「本局土建大宗/重要材料供應商品質管理能力評鑑執行方案」修訂一版規定非屬鋼筋、混凝土之大宗/重要材料。